中南大学机械制造工程训练（II）试卷1

一、 填空： (10分) 1、快速成形制造的基本工艺步骤为构建三维ＣＡＤ 模型、近似处理、 分层、 截面加工、层处理、 截面叠加 ； 2、数控线切割机床控制系统每发出一个脉冲指令工作台移动0.001mm； 3、手工造型的基本方法有整模造型、 整模 造型、分模造型、 三箱造型、活块造型、地坑造型等几种； 4、热处理工艺过程由加热、 保温 和 冷却 三个步骤组成； 5、45钢的锻造温度范围为 850℃ ～ 1250℃ ； 6、自由锻造的基本工序包括 镦粗 、 拔长 、 扭转 、 冲孔 与 弯曲 等几种； - 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、快速成形制造技术是采用离散――堆积的方法将三维CAD模型转变为具体物质构成的三维实 体的 一种制造方法； （ √ ） 2、真空注型快速制造可以快速制造模具，也可以快速小批量生产塑料零件以及工艺品等； （ √ ） 3、电火花成形加工使用的电流为脉冲电流； （ √ ） 4、 透气性太差的型砂易使铸件形成气孔； （ √ ） 5、型砂强度过高，阻碍铸件收缩，而使铸件产生过大的应力或裂纹；（ √ ） 6、起模时在模样周围刷水可提高型砂的可塑性； （ √ ） 7、真空注型快速制造所用的液体材料必须在真空条件下进行脱泡处理；（ √） 8、氧气切割简便易行，适宜于所有金属； （ × ） 9、 焊接件产生应力，是因为工件局部受热,温度分布不均引起的；（ √ ） 10、交流弧焊时工作电压为15－35伏。 （ √ ） - 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 铸件产生缩孔，原因之一是( a )； a、浇注温度太高； b、砂型退让性不足； c、浇注温度太低； - 2、 刃具要求高硬度，应该选择淬火与( a )； a、低温回火； b、中温回火； c、高温回火； - 3、 电火花成型加工中所使用的绝缘介质是( b )； a、机油； b、煤油； c、汽油； - 4、 中碳钢锻造之后，应进行( b )； a、炉冷； b、空冷； c、炕冷； - 5、 型砂中含水分过多，导致铸件产生( a )； a、气孔； b、砂眼； c、热裂； - 6、 型砂的耐火性差，造成铸件( b )； a、冷隔； b、粘砂； c、裂纹； - 7、 同一砂型中各处型砂的紧实度( b )； a、相同； b、不同； c、可相同可不同； - 8、 芯子如果不烘干，可使铸件产生( c )； a、缩孔； b、冷隔； c、气孔； - 9、 退火的冷却方式是( b )； a、水冷； b、炉冷； c、空冷 ； 10、MEM350熔融挤压快速成形机使用的成形材料为( a )； a、ABS塑料丝； b、薄片纸； c、光敏树脂液； - 四、 识别常用金属材料的代号：(10分) Q235 ； 45 ； T12A ； 35CrMo ； 1Cr18Ni9Ti ； W18Cr4V ； 它们分别属于： 例：碳素结构钢 Q235 ；可制造 螺栓 合金调质钢 35CrMo ，可制造 主轴 ； 优质碳素结构钢 45 ，可制造 齿轮 ； 不锈钢 1Cr18Ni ，可制造 化工机械 ； 高速钢 W18Cr4V ，可制造 刀具 ； 高级优质碳素工具钢 T12A ，可制造 锉刀 ； - 五、 回答下列问题：(10分) 1、零件淬火之后，为什么要进行回火才能使用？（5分） 答题要点：1.材料淬火之后，得到非平衡组织，存在较大的应力和脆性，回火目的之一是消除淬火应力和脆性，避免零件变形和开裂； 2.每一种零件都有一定的使用性能要求，回火可以调整零件的力学性能，达到使用要求。 - 2、 进行电火花加工必须具备哪些条件。（5分） 答题要点：1.加工件必须导电。 2.必须有脉冲电源，以形成瞬时脉冲放电。 3.必须有自动进给装置，以保持工具电极与工作间微小的放电间隙。 4.脉冲放电必须在有一定强度的绝缘介质中进行。 机械加工工艺部分 - 一、 填空： (10分) 1、车刀的刀尖就是 主切削 和 副切削刃 的交点； 2、钳工的基本操作有 划线 、 锯刀 、 锉削 、 刮削 、 打磨 、 攻丝 、 钻孔 、 钻孔 、 装配 、 錾削 等； 3、卧式铣床的特点是主轴与工作台 平行 ，立式铣床的特点是主轴与工作台 垂直 ； 4、金属切削加工是刀具从 毛坯 上切去多余的部分，使获得的零件符合要求的 尺寸精度 、 形状精度 、 位置精度 、 表面粗糙度 的加工过程； 5、刀具补偿分为 刀具长度 补偿与 刀具半径 补偿； - 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、车刀的前角选大些适合于粗加工； ( × ) 2、刃磨硬质合金刀具采用氧化铝砂轮； ( × ) 3、YT类硬质合金用来切削碳钢等韧性材料； ( √ ) 4、碳素工具钢适合制造锉刀； ( √ ) 5、钳工手锯锯工件时，起锯角应小于15°； ( √ ) 6、因攻丝时切削速度较低，一般不加冷却液； ( √ ) 7、孔内键槽一般采用插床加工； ( √ ) 8、一般精车的速度比粗车高； ( √ ) 9、铣削时，可采用组合铣刀同时铣削几个台阶面； ( √ ) 10、T指令用于指定所选用的刀具； ( √ ) - 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 安装车刀时，刀杆超出刀台的悬伸长度不应超过刀杆高度的( b )倍； a、3； b、2； c、1； - 2、 G指令是( a )指令； a、准备功能； b、开/关功能； c、主轴旋转速度； - 3、 成型法加工齿面主要在( c )上进行； a、插床； b、滚齿机； c、铣床； - 4、 车床钻孔时，其主运动是( a )； a、工件的旋转； b、钻头的旋转； c、钻头的纵向运动； - 5、 加工工件的表面粗糙度小值时，进给量应选( a )； a、较小； b、较大； c、前两者均可； - 6、 车削时，刀具与已加工表面相对的面是( b )； a、前刀面； b、副后刀面； c、主后刀面； - 7、 硬质合金YT类比YG类的硬度( a )； a、高； b、低； c、相同； - 8、 钻孔的尺寸精度一般为( c )； a、IT8～IT6； b、IT10～IT9； c、IT13～IT11； - 9、 普通车床C6132中数字32表示( a )； - a、 最大车削直径的1/10； b、最大车削半径的1/10； c、最大车削长度的1/10； 10、卧式铣床加工齿轮时，分度手柄转一周，则工件转( b ) a、40周； b、1/40周； c、1周； - 四、 问答题：(10分) 数控机床加工与普通机床加工相比，具有哪些特点？ 答题要点：1.生产效率高 2.加工精度高，工件一致性好 3.大大减轻工人劳动强度 4.可以加工一些复杂的，常规加工方法难于加工的表面 - 五、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(10分) 设毛坯¢30的钢棒料，加工如图所示的一段外圆，采用90°车刀分两次加工，每次的背吃刀量均为2.5mm，请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G4 X1* N030 G0 Z100* N040 T1* N050 G0 Z2* N060 G0 X25* N070 G01 Z-40 F50* N080 G0 X26 Z2* N090 G01 X20 Z0* N100 G1 Z-40* N110 G0 X30 Z100* N120 M02 *

中南大学机械制造工程训练（II）试卷2

材料成形工艺部分 - 一、 填空： (10分) 1、手工造型的基本方法有整模造型、分模 造型、三箱 造型、活块 造型、挖沙 造型、活块 造型等几种； 2、交流弧焊变压器的空载电压为 40-80 V,工作电压为 15-35 V； 3、锻造前，坯料的目的是 降低材料的变动抗力，提高塑性，便于变形 ； 4、自由锻造的基本工序包括 镦粗 、 拔长 、 扭转 、 冲孔 与 弯曲 等几种； 5、电火花成形加工机床使用的工作液应具有 绝缘 性能，一般采用 煤油 作为工作液； 6、焊条由 焊芯 与 药皮 组成； 7、抗拉强度的代号是σ0 ，洛氏硬度的代号有 HRC 、 HRA 、 HRB 等几种； 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) - 1、 铸型型腔刷上涂料，目的是提高铸件表面的质量和防止粘砂； ( √ ) - 2、 液态金属浇注温度过低容易产生冷隔； ( √ ) 3、焊接电弧长度不应大于焊条直径； ( √ ) 4、芯子应该烘干再使用； ( √ ) 5、铸铁只能用铸造的方法产生毛坯； ( √ ) 6、在型（芯）砂中加入锯木屑，可增加退让性； ( √ ) 7、用CAD完成的图形，应先产生dxf文件，再送入线切割机床； ( √ ) 8、线切割加工时一般选择皂化液作为工作液； ( √ ) 9、退火的冷却方式是保温后随炉缓冷； ( √ ) 10、回火可以消除淬火零件的脆性和应力； ( √ ) 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 MEM350熔融挤压快速成形机使用的成形材料为( a )； a、ABS塑料丝； b、光敏树脂液； c、纸片； - 2、 线切割机床上的四轴联动是指( c )四轴； a、XYZW； b、XYZU； c、XYUV； - 3、 刃具要求高硬度,应该进行( a )处理； a、淬火与低温回火； b、淬火与中温回火； c、淬火与高温回火； - 4、 气焊适宜焊接( a )； a、薄钢板； b、厚钢板； c、厚铝板； - 5、 下列三种零件须用锻造方法制造毛坯的是( a )； a、火车头发动机连杆； b、减速箱箱体； c、机床床身； - 6、 同一砂型中各处型砂紧实度( b )； a、相同； b、不同； c、可相同可不同； - 7、 型砂的耐火性差，容易造成铸件( b )； a、气孔； b、粘砂； c、裂纹； 8、同一零件分别用铸造、锻造两种方法制造出毛坯，则铸件的力学性能( a )锻件； a、低于； b、高于； c、等于； 9、下列材料中不能锻造的材料是( a )； a、灰口铸铁； b、钢材； c、铜合金； 10、普通碳钢锻件锻造之后采用( a )； a、空冷； b、炉冷； c、炕冷； 四、 工艺分析：(10分) 下图所示零件拟采用铸造方法生产，请在零件图上画出分型面，并确定浇注位置。 五、 问答：(10分) 铸造生产有何优缺点？举例说明铸造的应用。 答题要点：优点：1.可以生产形状复杂的零件毛坯或零件； 2.铸件的应用范围广泛，不受尺寸，形状，重量的限制； 3.铸造生产成本较低； 4.铸件切削加工量较少，可减少加工成本。 缺点：1.铸件组织不够致密，存在缩孔、气孔、渣、裂纹等缺陷，晶粒粗细不均，铸件力学性能较低，耐冲击能力较低；2.铸造生产工序较多，工艺过程控制较繁琐，易于产生废品 应用：可制造减速机壳体，机架，底座等。 机械加工工艺部分 - 一、 填空： (10分) 1、加工平面的方法有 铣削 、 刨削 、 磨削 等三种，其中 磨削 是平面精加工； 2、划线可分为 平面 划线与 立体 划线两种； 3、加工精度的高低不但与公差范围大小有关，而且还与 基本尺寸 有关，精车的尺寸精度一般可达 IT10-IT7 ，表面粗糙度一般可达 Ra6.3-1.6； 4、铣削加工的主运动是 铣刀的旋转 ，进给运动是 工件的移动 ； 5、磨削时，其切削速度可达 30 m/s；温度可达 1000 度，所以磨削时必须使用足够的 冷却液 ； 6、进给量的大小影响加工工件的 表面粗糙度 和 加工效率 ，精加工时，主要考虑对 表面粗糙度 的影响，应选 较小 进给量； 7、锉刀一般是用 碳素工具钢 材料制成的，丝锥和板牙通常是 合金工具钢 材料制成的； - 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、铣刀通常是高速钢制成的； ( √ ) 2、车削时，主轴转速越高，车刀的移动越快，因而进给量也越大； ( × ) 3、车螺纹时也可以用光杆带动刀架； ( × ) 4、机械加工常用的刀具材料是合金工具钢； ( √ ) 5、降低切削温度的有效方法是使用冷却液； ( √ ) 6、磨削软材料时，应选用硬砂轮； ( √ ) 7、主运动是切下切屑的最基本的运动，其速度最高，消耗功率最大;( √ ) 8、万能外圆磨床可磨削锥形面； ( √ ) 9、G指令是数控加工中的准备功能指令； ( √ ) 10、M02是程序结束指令。 ( √ ) - 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 通常刀具切削部分的硬度高于工件的硬度的( c )倍； a、5～6； b、3～4； c、1～2； - 2、 G00指令的功能是( a )； a、快速点定位； b、直线插补； c、圆弧插补； - 3、 有色金属高精度的回转体零件通常由( b )方法获得； a、精细磨削； b、精细车削； c、手工打磨； - 4、 小尺寸的内螺纹（比如螺母）通常采用以下( a )刀具加工； a、丝锥； b、板牙； c、螺纹车刀； - 5、 用下列锉刀加工工件表面最光滑的是( c )； a、粗锉刀； b、细锉刀； c、油光锉刀； - 6、 在工件加工过程中，通过( c )保证尺寸精确度； a、加工； b、划线； c、测量； - 7、 在车床上用顶尖安装工件时，工件两端面需( a )； a、钻中心孔； b、车台阶面； c、车螺纹； - 8、 初学者在操作车床时，宜采用( b )； a、中速； b、低速； c、高速； - 9、 三爪卡盘安装工件的定位精度比四爪卡盘( b )； a、相同； b、低； c、高； 10、S指令是( b )指令 a、准备功能； b、主轴旋转速度； c、刀具选择； - 四、 工艺分析：(10分) 下图结构工艺性是否合适？如有不合适之处，请在原图上修改，并说明理由。 右图是修改图，斜面对钻孔加工不利，可能引起钻孔中心线偏移或损坏刀具工件，加工部位应 改为平面。 五、 将以下数控车削程序所缺的部分补上：(10分) 设毛坯Φ30的钢棒料，加工如图所示的一段外圆，采用90°车刀分两次加工，每次的背吃刀量均为2.5mm，请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G04 X1* N030 G00 X45 Z100* N040 T1* N040 G00 X38 Z2* N050 G1 Z-40 F50* N060 G0 X45* N070 G0 Z2* N080 G0 X34* N090 G01 Z0* N100 G01 Z-40* N110 G0 X45 Z100* N120 M02*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷3

材料成形工艺部分 - 一、 填空： (10分) 1、手工造型的基本方法有整模造型、分模 造型、三箱 造型、活块 造型、挖沙 造型、活块 造型等几种； 2、热处理工艺过程由加热、 保温 和 冷却 三个步骤组成； 3、45钢的锻造温度范围为 850℃-1250℃ ℃； 4、自由锻造的基本工序包括 镦粗 、 拔长 、 扭转 、 冲孔 与 弯曲 等几种； 5、交流弧焊变压器的空载电压为 60-80 V,工作电压为 15-35 V； 6、用Auto CAD完成的图形,送入线切割机床前应生成 d×f 文件，其理由是 便于线切割机床的识别 ； 7、浇注系统是液态金属流入型腔的通道，由 浇口杯 、 直浇道 、 横浇道 、 内浇道 组成； - 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) - 1、 铸件上的孔，不论孔径大小，一律都必须铸出来； ( × ) - 2、 铸造毛坯最适宜于制造承受强烈冲击载荷作用的零件； ( × ) 3、锻件的力学性能比铸件的力学性能高； ( √ ) 4、铸造方法只能产生形状简单的毛坯； ( × ) 5、电火花成形加工中，可以用煤油作为工作液； ( √ ) 6、在型（芯）砂中加入锯木屑，可增加退让性； ( √ ) 7、真空注型方法可以快速制造硅胶模； ( √ ) 8、快速成形制造技术是一种添加法制造零件和其他三维实体的先 进制造技术； ( √ ) 9、零件淬火之后应该进行回火才能使用； ( √ ) 10、退火处理可以降低材料硬度，改善切削性能； ( √ ) 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 热处理的目的是( b )； - a、 改变零件的形状与尺寸；b、改变组织与力学性能； c、改变前二者； - 2、 弹性零件在淬火后应进行( b )； a、低温回火； b、中温回火； c、高温回火； - 3、 刃具要求高硬度,应该进行( a )处理； a、淬火与低温回火； b、淬火与中温回火； c、淬火与高温回火； - 4、 零件耐磨损能力低，是因为( a )； a、硬度太低； b、强度太低； c、塑性太低； - 5、 减速机壳体是灰口铸铁制造的，它的毛坯生产方式是( a )； a、砂型铸造； b、自由锻造； c、模锻； - 6、 型砂中加入水分过多，型砂湿度太大，铸件可能产生( b )； a、缩孔； b、气孔； c、裂纹； - 7、 舂砂过紧，铸件可能产生( b )； a、缩孔； b、气孔； c、冷隔； 8、交流弧焊变压器的空载电压是( a )； a、40～80V； b、220～250V； c、380V； 9、用10mm厚度的钢板焊接一个压力容器，应选择( b )； a、氧－乙炔焊； b、交流弧焊； c、钎焊； 10、真空注型制造模具所用的模具材料是( a )； a、硅橡胶； b、塑料； c、树脂； 四、 判别下列材料，说明它们的用途：(10分) Q235 ； 45 ； 40Cr ； HT200 ； W18Cr4V ； T8A ； 例： Q235是碳素结构钢 ，可制造螺栓； 45 是优质碳素结构钢，可制造 齿轮 ； 40Cr 是合金调制钢， 可制造 主轴 ； HT200 是灰口铸铁，可制造 壳体 ； W18Cr4V 是高速钢，可制造 铣刀 ； T8A 是高级优质碳素工具钢，可制造 锯片 ； 五、 问答：(10分) 锻件的组织与力学性能有何特点？举例说明锻件的应用。 答题要点：1.锻件经过压力加工而获得，组织细密，晶粒均匀，消除了各种组织缺陷，力学性能较高，承受冲击的能力较强，锻件的使用性能较高； 2.锻件的纤维组织有利于提高使用； 通常刀具、模具和轴等重要零件都采用锻造方法生产毛坯。 机械加工工艺部分 一、填空： (10分) 1、外圆磨削时，主运动是 砂轮的高速旋转 ， 进给运动 工件的低速旋转和工作台的横向往复运动 一般尺寸公差等级为 IT6-IT5 级，表面粗糙度Ra值为 0.8-0.2μm ； 2、主偏角是指 主切削刃在基面的投影与进给方向 的夹角。主偏角小时， 径向 分力大，因此，刚度差的细长轴，宜选用 较大 主偏角； 3、粗加工的主要任务是 快速切去大部分加工余量 。因此粗加工时，应选用尽可能大的 背吃刀量 ； 4、铣削加工的主运动是 铣刀的旋转 ，进给运动有 工件的移动 ，铣削适于加工 平面、沟槽、成形面 等表面； 5、切削用量是指 切削速度 、 进给量 、 背吃刀量 。车削时，它们的单位分别是 m/s 、 mm/r 、 mm ； 二、判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、主运动是切下切屑的最基本的运动，其速度最高，消耗功率最大； ( √ ) 2、车削时，提高工件转速的同时，车刀移动加快，则进给量也加大； ( × ) 3、工作材料愈硬，应选用愈软的砂轮； ( √ ) 4、车端面时，切削速度是不变的； ( × ) 5、粗加工时，应选较大的前角； ( × ) 6、表面粗糙度值小时，应选较小的进给量； ( √ ) 7、数控加工生产率高，适宜于批量生产； ( √ ) 8、细锯齿条适用于锯铜、铝等软金属及厚的工件； ( √ ) 9、车螺纹时可用丝杆带动刀架，也可以用光杆带动刀架； ( × ) 10、G04是暂停指令； ( √ ) 三、选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 安装车刀时，要求车刀刀杆与主轴轴心线( c )； a、平行； b、相交； c、垂直； - 2、 G00指令的功能是( a )； a、快速点定位； b、直线插补； c、圆弧插补； - 3、 数控加工程序的第一行是( a )； a、程序名； b、程序字； c、子程序； - 4、 小尺寸的内螺纹（比如螺母）通常采用以下( a )刀具加工； a、丝锥； b、板牙； c、螺纹车刀； - 5、 用下列锉刀加工工件表面最光滑的是( c )； a、粗锉刀； b、细锉刀； c、油光锉刀； - 6、 直线插补指令代码是( a )； a、G01； b、G02； c、G03； - 7、 在车床上用顶尖安装工件时，工件两端面需( a )； a、钻中心孔； b、车台阶面； c、车螺纹； - 8、 初学者在操作车床时，宜采用( b )； a、中速； b、低速； c、高速； - 9、 主轴正转的代码是( a )； a、M03； b、M04； c、M00； 10、M06是( a ) a、换刀代码； b、主轴高速代码； c、程序结束代码； 四、工艺分析：(10分) 分别分析普通机床加工、数控机床加工的优点和缺点，一个现代化的大型机械制造企业，其自动生产线和机修车间分别配备哪类机床？为什么？ 答：（1）首先分析普通机床加工，数控加工的优、缺点 数控机床加工与普通机床加工相比具有如下优点： 1 生产率高，由于加工过程是自动进行的，且机床能自动换刀、自动停车变速和快速空行程等功能，使加工时间大大减少； 2 能稳定的获得高精度，数控加工时人工干预减少，可以避免人为误差，且机床重复精度高； 3 由于机床自动化程度大大提高，减轻了工人劳动强度，改善了劳动条件； 4 加工能力提高，应用数控机床可以很准确的加工出曲线、曲面、圆弧等形状非常复杂的零件，因此，可以通过编写复杂的程序来实现加工常规方法难以加工的零件。 （2）分析自动生产线，机修车间对机床的要求 1 现代大型机械制造企业要求机床生产效率高、加工精度高、自动化程度高、加工能力提高，因此，现代化的大型机械制造企业其自动化生产线应配备数控机床； 2 机修车间以满足企业内部其它设备维修的零散加工，单件或小批量，精度要求不高。 因此，机修车间应配备普通机床。 五、请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(10分) 设毛坯Φ20的长棒料，采用90°车刀(刀号为T1)完成整个加工过程，图中细实线为毛坯轮廓，粗实线为零件轮廓。请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G04 X1* N030 G0 X30 Z100 * N040 T1 N050 G0 X20 Z2* N060 G01 Z-10 F50* N070 G0 X25 Z2* N080 G0 X16* N090 G1 Z-10* N100 G02 X20 Z-22 R37* N110 G0 X25 Z100* N120 M02*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷4

材料成形工艺部分 一、 填空： (10分) 1、机械设计与制造过程中，常用的力学性能指标有屈服强度σs，抗拉强度 σb 、布氏硬度 HBS( HBW) 、洛氏硬度 HRC ； 2、手工造型的基本方法有整模 造型、分模造型、 三箱造型、活块造型、地坑造型等几种； 3、热处理工艺过程由加热、保温 和 冷却 三个步骤组成； 4、45钢的锻造温度范围为 850℃ ～ 1250℃ ； 5、LSH400型激光扫描机由 电荷耦合器件 、 CNC四轴机台 、 影像卡 、 控制箱 、 计算机 等几部分组成； 6、CCD探头是一种数组式光电耦合检像器，称为 电荷耦合器件 ； 7、锻件锻造之后的冷却有 空冷 、 坑冷 、 炉冷 三种方式，分别用于不同化学成分的锻件。 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、型砂中的粘结剂一般用粘土或膨润土； （ √ ） 2、芯子主要是用来获得铸件的内腔； （ √ ） 3、拔模斜度的作用是便于模样从砂型中拔出来； （ √ ） 4、芯砂的性能要求高于型砂； （ √ ） 5、塑性良好的材料具有良好的锻造性能； （ √ ） 6、手工电弧焊的工作电压为220V； （ × ） 7、快速成形制造技术是一种添加法制造零件和其他三维实体的先进 制造技术； （ √ ） 8、真空注型可以快速制造硅橡胶模具和快速小批量生产塑料零件和工艺品； （ √ ） 9、脱泡处理是真空注型中重要的操作步骤； （ √ ） 10、热处理能够改变金属的组织和力学性能； （ √ ） 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 型砂的耐火性差,造成铸件 ( b )； a、气孔； b、粘砂； c、冷隔； - 2、 型砂中加锯木屑是为了改善型砂的 ( b )； a、耐火性； b、退让性； c、强度； - 3、 型砂中的砂粒是 ( a )； a、石英砂； b、普通河砂； c、任意砂石； - 4、 在电火花成型加工有底模具时，一般应制作( b )电极； a、1个； b、2个； c、3个； - 5、 自由锻造适宜于 ( b )； a、形成复杂锻件； b、形成简单锻件； c、异形锻件； - 6、 模锻适宜于( a )生产； a、大批量； b、单件； c、小批量； - 7、 交流弧焊变压器的空载电压是( a )； a、50～90V； b、220V； c、380V； - 8、 为了使厚板焊透,应该使( a )； a、大于6mm的钢板开坡口； b、钢板预热； c、用直流弧焊发电机焊接 - 9、 线切割机床加工中的工作液是( b )； - a、 煤油； b、皂化液； c、冷却水； 10、线切割机床的控制系统每发出一个脉冲，工作台移动( c )； a、1mm； b、0. 1mm； c、0.01mm； 四、工艺分析： 1.写出下图各部分的名称：（6分） 1、 冒气口 2、 冒气口 3、 浇口杯 4、 直浇道 5、 横浇道 6、 内浇道 7、 铸件 2.确定下图铸件的浇注位置与分型面：（4分） - 五、 回答下列问题：(10分) 什么叫铸造？铸造生产有何优缺点？ 答题要点：将熔融金属浇注到具有与零件形状相适应的铸型中，冷却凝固后形成铸件的生产方法叫铸造。 优点：1.可以生产形状复杂的零件毛坯或零件； 2.铸件的应用范围广泛，不受尺寸，形状，重量的限制； 3.铸造生产成本较低； 4.铸件切削加工量较少，可减少加工成本。 缺点：1.铸件组织不够致密，存在缩孔、气孔、渣、裂纹等缺陷，晶粒粗细不均，铸件力学性能较低，耐冲击能力较低； 2.铸造生产工序较多，工艺过程控制较繁琐，易于产生废品 机械加工工艺部分 一、 填空： (10分) 1、车床可加工内圆表面，尺寸公差等级一般为 IT10～IT7 级，表面粗糙度Ra值为 6.3～1.6 ； 2、外圆磨削时， 主轴或砂轮的旋转 是主运动， 工作台的横向往复运动或工件的低速旋转运动 是进给运动； 3、刀具前角是 前刀面与基面 之间的夹角。它影响刀具的 强度 和 锋利程度 。通常精加工时，选取 较大 的前角； 4、铣床上加工时，工件常用的安装方式有 压板螺栓；机用虎头钳 ，铣齿轮时应用 分度头 安装； 5、钳工除能进行锉削外，还能完成 划线、锯切、刮削、装配 等操作； 6、轴上圆头键槽在 立式铣床 上，用 键槽 铣刀加工。孔内键槽在 插床 上进行加工； 7、数控加工程序指令包括 T 指令、 S 指令、 M 指令、 F 指令、 G 指令等； 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、机加工常用的刀具材料有碳素工具钢和合金工具钢； ( √ ) 2、钻床上可以加工高尺寸精度的孔； ( × ) 3、铣螺旋槽时，工件的施转运动是主运动； ( × ) 4、车螺纹时，只能用丝杆传动来带动刀架移动，不能用光杆传动；( √ ) 5、封闭键槽宜在立式铣床上用键槽铣刀加工； ( √ ) 6、万能卧式铣床上，可以铣低精度（9级以下）的齿轮； ( √ ) 7、磨削软材料时，应选硬砂轮； ( √ ) 8、铣斜面的方法，只能使用倾斜垫铁铣削法； ( × ) 9、划线是机械加工的重要工序，广泛地用于成批和大量生产； ( × ) 10、为了延长丝锥使用寿命并提高螺孔的质量，攻丝中应使用冷却润滑液； ( × ) - 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 精车钢件时，刀具材料应选用( a )； a、YT15； b、YG8； c、YT5； - 2、 在普通铣床上铣齿轮，一般用于( c )； a、单件生产高精度齿轮； b、单件生产低精度齿轮； c、大批量生产低精度齿轮； - 3、 锉削铜、铝等软金属的工件时，应选用( b )； a、细锉刀； b、粗锉刀； c、油光锉刀； - 4、 成形法加工齿面主要在( b )上进行； a、滚齿机； b、铣床； c、钻床； - 5、 磨床型号M1432A中数字32表示( a )； a、工作台宽度的1/10； b、磨削工件最大半径为1/10； c、最大磨削直径的1/10； - 6、 车削时，提高主轴转速后，进给量( c )； a、增大； b、减小； c、不变； - 7、 精车时，车刀后角可选( a )； a、大些； b、小些； c、可大可小； - 8、 数控加工中是( a )； a、自动换刀； b、人工换刀； c、加工中人为发出指令换刀； - 9、 下列三个指令中( b )是逆时钟圆弧插补指令； a、G04； b、G03； c、G01； 10、S指令是( a ) a、主轴旋转指令； b、准备功能指令； c、插补进给速度指令； - 四、 下列结构形式是否合理？你认为不合理的请在原图上改正，并说明理由：(10分) 答：右图是修改图，攻丝应该留有退刀长度 - 五、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(8分) 设毛坯Φ40的长棒料，采用90°车刀(刀号为T1)完成整个加工过程，图中细实线为毛坯轮廓，粗实线为零件轮廓。请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G04 X1* N030 G0 X40 Z100 * N040 T1* N050 G0 X36 Z2* N060 G01 Z-15 F50* N070 G0 X40 Z2* N080 G0 X32* N090 G01 Z-15* N100 G01 X36 Z-40* N110 G0 X40 Z100* N120 M2*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷5

材料成形工艺部分

一、           填空： (10分)

1、造型用的型(芯)砂应该具备 一定的湿强度 、 可塑性  、  退让性  和  耐火性   等基本性能；

2、交流弧焊变压器的空载电压为  40- 80  V,工作电压为  15-35    V；

3、锻造零件毛坯之前，金属需要加热，加热的目的是 降低变形抗力  、 提高塑性  ，以便使用较小的外力使金属获得较大的变形；

4、电焊条由 焊芯    与   药皮  组成；

5、热处理工艺过程通常由 加热    、  保温   和  冷却   三个工序组成；

6、起模斜度的作用是 便于模样从铸型中拔出来                ；

7、LSH400型激光扫描机由 电荷耦合件      、  CNC四轴机台       、  影像卡       、  控制箱      、  计算机      等几部分组成；

二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分)

- 1、 电火花成形加工时使用的工作液为具有绝缘作用的煤油；     （ √ ）

- 2、 线切割机床的控制系统每发出一个进给脉冲，工作台移动0.1mm；（ × ）

3、 真空注型时所用的液态成形材料必须在真空条件下进行脱泡处理（ √ ）

4、当没有电焊条时，也可以用普通钢丝代替焊条进行焊接；     （ × ）

5、芯子的主要作用是用来获得铸件的内腔；                  （ √ ）

6、退火处理可以降低金属的硬度，改善切削加工性能；         （ √ ）

7、钳工用的锉刀硬度很高，它是通过淬火和低温回火处理得到高硬度的；                                            （ √ ）

8、焊接时，大于6mm的钢板要开坡口，目的是使焊缝焊透；     （ √ ）

9、铸件、锻件、焊件上所有需要加工的表面都必须有加工余量； （ √ ）

10、铸型型腔刷上涂料，可使铸件表面质量提高；              （ √ ）

三、 写出下列力学性能代号的名称：(10分)

例：σb－－－－抗拉强度

HBS－－－布氏硬度

σs－－－－屈服强度

δ－－－－ 延伸率

HRC－－－洛氏硬度

αk-----冲击韧性

四、 回答下列问题：(10分)

传统的制造方法使用“去除法”制造三维实体，而快速成形制造中使用“添加法”制造三维实体，你参加了制造工程训练实践教学，请你分析它们

各自的优缺点。

答题要点：一.去除法

- 1.      “去除法”是一种传统的制造方法，工艺方法成熟，能大批，小批或单件制造各种零件，生产适应性广。

- 2.      “去除法”适用于各种材料的制造。

- 3.      “去除法”浪费大量原料，增加了成本，增加了生产工时，延迟了交货期，降低了生产率。

二、添加法

- 1.      适用于新产品的单件制造或制造新产品的评价模型（样品）。

- 2.      有利于创新产品或设计制造新思维作品。

- 3.      目前制造材料受到限制。

- 4.      不能大批量生产零件。

- 5.      成本高。

机械加工工艺部分

一、           填空： (10分)

1、切削运动按其作用分为 主运动       和   进给运动          ；

2、铣削应用于  平面     、   沟槽   、  成形面  、  切断      等加工，因为铣刀  是多刃      刀具，所以生产率  高           ；

3、钨钴类（YG）常用的牌号有  YG3       、   YG6    、    YG8   三种，钨钴钛类（YT）常用的牌号有 YT5     、   YT15   、   YT30    三种；

4、车床的主运动是  主轴      带动   工件      作高速旋转，进给运动是  刀具的运动                ；

5、轴上封闭键槽，一般在  立式铣     床上用   键槽铣     刀加工，该机床的特点是主轴与工作台面相 垂直             ；

二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分)

1、在机加工中，通常要停车对刀，开车变速；                  （ × ）

2、车刀的后角的作用，主要是影响刀刃的锋利程度；            （ √ ）

3、钳工是以手工操作为主，主要用于毛坯的制造工作；         （ √ ）

4、工件表面粗糙度低时，应选用较大的进给量；               （ √ ）

5、锯割角钢时要用粗齿锯条；                               （ √ ）

6、磨削硬材料时，应选用硬砂轮；                            （ × ）

7、YT类硬质合金用来加工切削碳钢等韧性材料；               （ √ ）

8、在卧式铣床上加工齿轮时，分度手柄转一周，工件即转1/40周；（ √ ）

9、钳工手锯锯工件时，起锯角应小于15°；                   （ √ ）

10、刀具补偿分为形状补偿和磨损补偿。                       （ √ ）

- 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分)

- 1、 一般钻床上钻孔时，钻花的直径比孔径(  b   )；

a、大；           b、小；           c、相同；

- 2、 标准麻花钻的两个主切削刃的夹角2Φ为(  c   )；

a、180°±2°；   b、55°±2°； c、118°±2°；

- 3、 加工齿轮，可以采用(   c  )；

a、刨削；      b、钻削；         c、滚削；

- 4、 下列加工中不能纠正原有孔的位置偏差的是(   b  )；

a、镗孔；      b、铰孔；         c、扩孔；

- 5、 数控加工中，由(  a   )来指定主轴旋转速度；

a、S指令；      b、T指令；      c、F指令；

- 6、 扩孔的精度比铰孔(   a  )；

a、低；        b、高；           c、相同；

- 7、 车削外圆面时，待加工面直径为D，已加工面直径为d，则切削深度ap(   c  )；

a、d－D；       b、D－d；            c、(D－d)/2；

- 8、 硬质合金在温度达到(   b  )以上时，硬度急剧下降；

a、600℃；       b、1000℃；           c、800℃；

9、M06是(   a  )

a、换刀代码；    b、主轴高速代码；    c、程序结束代码；

10、精车青铜件时，刀具材料应选(   b  )

a、YT30；        b、YG3；        c、YG8；

- 四、 下列结构形式是否合理？你认为不合理的请改正，并说明理由：(10分)

答：修改如右图，攻丝应留有退刀长度。

- 五、 回答下列问题：(8分)

什么是粗齿锯条？什么是细齿锯条？实际生产中如何选择锯条？

答题要点：粗齿锯条，t＝1.6㎜

细齿锯条，t＝0.8㎜

粗齿锯条适用于锯切铜铝等软金属及厚工件等，

细齿锯条适用于锯切硬钢，板料和薄壁管子等

六、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(8分)

设毛坯Φ30的长棒料，采用90°车刀(刀号为T1)完成整个加工过程，图中细实线为毛坯轮廓，粗实线为零件轮廓。请将程序所缺的部分补上。

N010  M3 M41*

N020  G4 X1*

N030  G00 X35 Z100*

N040  T1*

N040  G0 X27 Z2*

N050  G01 Z-40 F50*

N070  G0 Z2*

N080  G0 X24*

N090  G1 Z-40 *

N100  G0 X35 *

N110  G0 Z2*

N120  G01 Z0*

N130  G01 X24 Z-40*

N140  G0 X35 *

N150  G0 Z100 *

N160  M2*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷6

材料成形工艺部分 一、 填空： (10分) 1、电火花线切割加工中，四轴联动是 X 、 Y 、 U 、 V 四轴； 2、电火花成形加工中使用的工作液应当具有 绝缘 性能，一般采用 煤油 作为工作液； 3、坯料加热时，可能产生的缺陷有 氧化 、 脱碳 、 过热 、过烧 与 开裂 等五种； 氧化 、 脱碳 是难以避免的；而 过烧、开裂 的坯料只能报废； 4、交流弧焊变压器的空载电压为 40-80 V,工作电压为 15-35 V； 5、焊缝可能产生的缺陷有 气孔 、夹渣 、 裂纹 、 未焊透 、 焊瘤 和 咬边 等； 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) - 1、 热处理可以改善金属的组织与力学性能； （ √ ） - 2、 为了保证焊透，大于6mm的钢板要开坡口； （ √ ） 3、电火花成形加工使用的电流为脉冲电流； （ √ ） 4、透气性太差的型砂易使铸件形成气孔； （ √ ） 5、焊条不够用时，可用普通钢丝代替焊条进行焊接； （ × ） 6、芯子的主要作用是用来获得铸件的内腔； （ √ ） 7、液体金属流入型腔的通道称为浇注系统； （ √ ） 8、快速成形制造技术是采用离散――堆积的方法将三维CAD模型 转变为具体物质构成的三维实体 （ √ ） 9、真空注型快速制造模具所用模具材料为硅橡胶； （ √ ） 10、真空注型可以快速小批量生产塑料零件、工艺品和其他样品； （ √ ） 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 下列符号中表示洛氏硬度的代号是( a )； a、HRC； b、HBS； c、αk； - 2、 调质的目的是使零件获得( c )； a、高硬度； b、高塑性； c、良好的综合力学性能； - 3、 σs 表示( a )； a、屈服强度； b、抗拉强度； c、冲击韧性； - 4、 中碳钢锻造之后，应进行( b )； a、炉冷； b、空冷； c、炕冷； - 5、 焊接接头开坡口的目的是( b )； a、防止裂纹； b、使焊缝焊透； c、防止咬边； - 6、 型砂中含水分过多，导致铸件产生( a )； a、气孔； b、热裂； c、砂眼； - 7、 型芯如果不烘干可使铸件产生( c )； a、缩孔； b、冷隔； c、气孔； - 8、 退火的冷却方式是( b )；； a、水冷； b、炉冷； c、空冷； - 9、 线切割机床的控制系统每发出一个脉冲，工作台移动( c )； a、0.1mm； b、0.01mm； c、0.001mm 10、火花成形加工中，当工作电流小于50A时，工作液面应高出工件顶部( b )； a、20mm； b、50mm； c、10mm； 四、 回答下列问题：(10分) 铸造生产有何优缺点？举例说明铸造的应用。 答题要点： 优点： 1.可以生产形状复杂的零件毛坯或零件； 2.铸件的应用范围广泛，不受尺寸、形状、重量的限制； 3.铸造生产成本较低； 4.铸件切削加工量较少，可减少加工成本。 缺点： 1.铸件组织不够致密，存在缩孔、气孔、渣、裂纹等缺陷，晶粒粗细不均，铸件力学性能较低，耐 冲击能力较低； 2.铸造生产工序较多，工艺过程控制较繁琐，易于产生废品 应用：可制造减速机壳体、机架、底座等。 - 五、 工艺分析：(10分) 图1、图2中内浇口的开设哪一个合理？哪一个不合理？为什么？ 图1 图2 答：合理。 不合理 浇入型腔的熔融金属沿切线方向导入， 熔融金属液易于冲坏芯子， 不会冲坏型腔，液不会冲坏芯子，有利于 使铸件出现夹砂，出现废品 获得合格铸件。 机械加工工艺部分 一、 填空： (10分) 1、车床的主运动是 主轴 带动 工件 作高速旋转，进给运动是 刀具的移动 ； 2、常用的刀具材料是 碳素工具钢 、 合金工具钢 、 高速钢 和 硬质合金钢 ，其中 高速钢 可以作铣刀材料； 3、铣削应用于 平面 、 沟槽 、 成形面 、 切断 等加工，因为铣刀 多刃 刀具，所以生率 高 ； 4、YG类硬质合金主要用于加工 铸铁，青铜 等金属材料，；YT类硬质合金主要用于加工 钢件 等金属材料； 5、普通车床C6132的含义是：C代表 车床 ，6代表 卧式 1代表 普通 、32代表 最大加工工件直径的1/10 ； 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、硬度高的材料不一定都能作为刀具材料； （ √ ） 2、在用游标卡尺测量时，要求估算一位； （ × ） 3、车削的进给量是指单位时间内刀具移动的距离； （ √ ） 4、立式铣床上装钻夹头也可以钻孔； （ √ ） 5、拟定零件的加工工艺图时，应尽量使用标准量刀具； （ √ ） 6、磨粒粒度号数愈小的砂轮，其颗粒愈小； （ × ） 7、铣床分度盘上的各孔圈的孔数是不同的； （ √ ） 8、液压传动的工作平稳，无冲击震动，使适用于磨床工作台的传动；（ √ ） 9、车床上的丝杆和光杆只能单独使用； （ √ ） 10、为了确定数控机床的运动方向和距离，必须在机床上建立坐标系； （ √ ） - 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 车刀的后角是在( b )上测量的； a、基面； b、主剖面； c、切削平面； - 2、 一般来说，车刀的前角增大，刀刃的强度会( b )； a、升高； b、降低； c、不变； - 3、 键槽铣刀常用( c )材料制成； a、合金工具钢； b、硬质合金； c、高速钢； - 4、 下列牌号的砂轮，磨粒尺寸最小的是( a )； a、60＃； b、46＃； c、50＃； - 5、 高精度有色金属零件的终加工宜采用( c )； a、铣削； b、磨削； c、车削； 6、数控加工中，由( a )来指定主轴旋转速度； a、S指令； b、T指令； c、F指令； 7、车螺纹时，一般要经过( c )加工； a、两次； b、一次； c、多次； 8、在锯弓上安装锯条时，锯齿必须向( a )； a、前； b、后； c、前后均可； 9、成形法加工齿面主要在( a )上进行； a、铣床； b、钻床； c、滚齿机； 10、F指令是( a )指令 a、插补进给速度； b、准备功能； c、刀具补偿； 四、 下列结构形式是否合理？你认为不合理的请改正，并说明理由：(4分) 答：修改如右图，攻丝应留有退刀长度。 - 五、 回答下列问题：(8分) 切削用量三要素指的是什么？粗车和精车时如何选择 答题要点：切削用量三要素是指：切削速度，进给量，背吃刀量 粗车：较大的切削速度，适中的进给量，较大的背吃刀量 精车：较大的切削速度，适中的进给量，较小的背吃刀量 六、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(8分) 今有直径Φ65圆钢毛坯一根，如下图所示，欲加工成为下图中粗实线所示的零件，设零件的右端面与Z轴交点为Z轴原点，采用60°车刀(刀号为T1)。请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G4 X1* N030 G0 X66 Z100* N040 T1* N050 G01 Z-4 F50* N060 G02 X60 Z-26* N070 G0 Z-30* N080 G0 X66 Z100* N090 M02*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷7

材料成形工艺部分 一、 填空： (10分) 1、点资料处理软件有 Geomagic 、 surfacers 、 solidworks 等； 2、浇注系统是液态金属流入型腔的通道，一般浇注系统由 浇口杯 、直浇道 、 横浇道 和 内浇道 等几部分组成； 3、锻造零件时，金属材料需要加热，其目的是 降低变形抗力 、提高塑性 、以使用较小的外力获得较大的变形量，得到合格的锻件毛坯； 4、交流弧焊变压器的空载电压为 40-80 V,工作电压为 15-35 V； 5、气焊火焰根据氧气与乙炔的比例不同，分为 氧化 焰、 中性 焰、 碳化 焰，分别用于焊接不同的金属； 6、将材料加热到高温（一般为800℃以上）并保持足够长的时间，然后快冷（水冷或油冷）称为淬火，淬火后的零件需要回火才能使用，其中：150℃～250℃范围回火叫 低温淬火 ，回火之后，零件 硬度 高和耐磨性高，350℃～500℃范围回火叫 中温回火 ，回火之后，零件能提高弹性和 韧性 ，500℃～650℃范围回火叫 高温回火 ，一般把淬火和这种回火相配合叫 调质 处理，处理后，零件的综合力学性能良好； 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、造型时，型砂舂得越紧越好； （ × ） 2、电焊条的药皮有稳弧、保护熔池和向焊缝渗入合金元素的作用；（ √ ） 3、手工弧焊电弧的长度不宜大于焊条直径； （ √ ） 4、型芯应该烘干再使用； （ √ ） 5、造型后，把铸型放入烘干炉中烘干，再合箱浇注，称为干型； （ √ ） 6、退火处理可以消除材料的应力，降低硬度，使组织细化； （ √ ） 7、焊接时，大于6mm的钢板要开坡口，目的是使焊缝焊透； （ √ ） 8、快速成形制造技术是一种添加法制造零件和其他三维实体的先 进制造技术； （ √ ） 9、真空注型快速制造模具所用模具材料为硅橡胶； （ √ ） 10、真空注型时所用的液态成形材料必须在真空条件下进行脱泡处理；（ √ ） 三、确定下列铸件的浇注位置与分型面：(10分) 四、 回答下述问题：(10分) 传统的制造采用“去除法”生产零件，快速成形采用“添加法”生产零件，它们各有何优缺点。 答题要点：一.去除法 - 1. “去除法”是一种传统的制造方法，工艺方法成熟，能大批，小批或单件制造各种零件，生产适应性广。 - 2. “去除法”适用于各种材料的制造。 - 3. “去除法”浪费大量原料，增加了成本，增加了生产工时，延迟了交货期，降低了生产率。 二、添加法 - 1. 适用于新产品的单件制造或制造新产品的评价模型（样品）。 - 2. 有利于创新产品或设计制造新思维作品。 - 3. 目前制造材料受到限制。 - 4. 不能大批量生产零件。 - 5. 成本高。 五、 工艺分析：(10分) 图1、图2中内浇口的开设哪一个合理？哪一个不合理？为什么？ 图1 图2 答：合理。 不合理 浇入型腔的熔融金属沿切线方向导入， 熔融金属液易于冲坏芯子， 不会冲坏型腔，液不会冲坏芯子，有利于 使铸件出现夹砂，出现废品 获得合格铸件。 机械加工工艺部分 一、 填空： (10分) 1、普通车床上可完成 车外圆 、 车端面 、 车锥度 、 车螺纹 、 切断 、 钻孔 、 滚花 、 绕弹簧 等工序； 2、外圆面的加工方法有 车削 和 磨削 两种，要求高的淬硬钢外圆面的精加工应采用 磨削 ； 3、锯薄工件时，应选用 细齿 锯条，锯厚工件时应选用 粗齿 锯条； 4、数控机床一般由数控装置、伺服系统、 位置测量与反馈系统 、 机床主机 等部分组成； 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、键槽铣刀和麻花钻实质是相同的，叫法不同而已； （ × ） 2、车床也可以加工成形面； （ √ ） 3、立式铣床的主轴中心线与工作台平行； （ × ） 4、机加工应尽量一次安装加工； （ √ ） 5、安装钳工手锯条时应尽量拉紧，以免折断； （ × ） 6、车削刚性好的工件应使用中心架； （ × ） 7、在机床切削加工中，一般要开车对刀，停车变速； （ √ ） 8、较小的进给量可以降低车削工件表面粗糙度； （ √ ） 9、高速钢是一种韧性很好的刀具材料； （ √ ） 10、插补是在已知曲线的起终之间确定一些中间点坐标的一种计算方法。（ √ ） 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 在锯弓上安装锯条时，锯齿必须向( a )； a、前； b、后； c、前后均可； - 2、 数控加工顺时钟圆弧时，运动指令应选( b )； a、G1； b、G2； c、G3； - 3、 粗车钢件时，刀具材料应选( c )； a、YG8； b、YT30； c、YT5； - 4、 钻孔的尺寸精度一般是( c )； a、高精度； b、中等精度； c、低精度； - 5、 钳工手锯锯工件时，起锯角应( a )； a、小于15度； b、大于15度； c、大于30度； - 6、 车削时，提高主轴的转速后其进给量( a )； a、不变； b、减小； c、增大； - 7、 数控程序换行符为( b )，显示时用*代替； a、LN； b、LF； c、LE； - 8、 在普通铣床上铣齿轮，一般用于( c )； a、单件生产低精度齿轮； b、单件生产高精度齿轮； c、大批量生产低精度齿轮； - 9、 钳工攻丝加工螺纹孔的底孔，通常其孔径( b )螺纹孔径； a、大于； b、小于； c、等于； 10、数控装置每发出一个电脉冲使刀具移动的距离是( b )； a、步距角； b、脉冲当量； c、脉冲移动单位； - 四、 解释下列名词：(10分) 形状精度：工件允许的形状误差的大小或准确程度。 切削用量：包括切削速度，进给量和背吃刀量。 机械加工：利用机械动力进行切削加工的方法。 进给量： 1.在机床主运动一个工作循环内刀具沿进给方向移动的距离（㎜/r） 2.单位时间内刀具沿进给方向移动的距离（㎜/min） - 五、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(10分) 今有直径Φ65圆钢毛坯一根，采用90°车刀(刀号为T1)完成整个加工过程，图中毛坯为细实线轮廓，加工后的形状为粗实线轮廓。请将程序所缺的部分补上。 N010 M3 M41* N020 G4 X1* N030 G00 X70 Z100* N040 T1* N040 G0 X60 Z2* N050 G01 Z-4 F50* N060 G03 X06 Z-26 R30* N070 G0 Z-30* N080 G0 X66* N090 G0 Z100* N100 M02*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷8

材料成形工艺部分 - 一、 填空： (10分) 1、坯料加热时，可能产生的缺陷有 氧化 、 脱碳 、 过热 、 过烧 与 开裂 等五种； 氧化 、 脱碳 是难以避免的；而 过热、开裂 的坯料只能报废； 2、交流弧焊变压器的空载电压为 40-80 V,工作电压为 15-35 V； 3、电焊条由 焊芯 与 药皮 组成； 4、MEM350熔融挤压快速成形材料为 ABS塑料 ，成形温度为 246℃ ，每层成形厚度为 0.15㎜ ； 5、真空注型机制造模具所用的模具材料是 硅橡胶 ，真空注型小批量生产零件或工艺品时所用的材料是 塑料 ； 6、线切割加工机床由 主机 、 数控装置 、 脉冲电源 三部分组成； 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) - 1、 强度是材料在外力的作用下，抵抗变形与断裂的能力； （ √ ） - 2、 气焊时中性焰常用于焊接低碳钢板； （ √ ） 3、手工弧焊中，电弧的长度一般等于焊条直径； （ √ ） 4、透气性太差的型砂易使铸件形成气孔； （ √ ） 5、起模时在模样周围刷水可提高型砂的可塑性； （ √ ） 6、芯子的主要作用是用来获得铸件的内腔； （ √ ） 7、锻造时坯料的加热温度越高，材料的锻造性能越好； （ × ） 8、快速成形技术可以自动、快速地将设计思想或三维数字化模型转化为具有一定结构和功能的三维实体； （ √ ） 9、真空注型时所用的液态成形材料必须在真空条件下进行脱泡处理；（ √ ） 10、线切割加工中操作主机包括装电极丝、装夹工件、按顺序启动各种开关；（ √ ） 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 用CAD完成的图形，送入线切割机床前应先生成( b )文件； a、def； b、dxf； c、exf； - 2、 调质的目的是使零件获得( c )； a、高硬度； b、高塑性； c、良好的综合力学性能； - 3、 σs 表示( a )； a、屈服强度； b、抗拉强度； c、冲击韧性； - 4、 中碳钢锻造之后，应进行( b )； a、炉冷； b、空冷； c、炕冷； - 5、 焊接接头开坡口的目的是( b )； a、防止裂纹； b、使焊缝焊透； c、防止咬边； - 6、 型砂中含水分过多，有可能使铸件产生( a )； a、气孔； b、热裂； c、缩孔； - 7、 线切割机加工中使用( c )作为工作液； a、煤油； b、冷却水； c、皂化液； - 8、 型芯如果不烘干可使铸件产生( c )； a、缩孔； b、冷隔； c、气孔； - 9、 退火的冷却方式是( b )； a、水冷； b、炉冷； c、空冷； 10、电火花成形加工中，当工作电流小于50A时，工作液面应高出工件顶部( b )； a、20mm； b、50mm； c、10mm； - 四、 回答下列问题：(10分) 锻件的组织与力学性能有何特点？举例说明锻造的应用。 答题要点：1.锻件经过压力加工而获得，组织细密，晶粒均匀，消除了各种组织缺陷，力学性能较 高，承受冲击的能力较强，锻件的使用性能较高； 2.锻件的纤维组织有利于提高使用；通常刀具、模具和轴等重要零件都采用锻造方法生 产毛坯。 - 五、 下图是铸型装配图，写出各部分的名称：(10分) 1、 浇口杯 8、 下箱 2、 直浇道 9、 分型面 3、 内浇道 10、 上型 4、 型腔 11、 上箱 5、 芯子 12、 通气孔 6、 芯座 13、 冒气口 7、 下型 14、 芯子通气孔 机械加工工艺部分 一、 填空： (10分) 1、磨削时，其切削速度可达 30 m/s；温度可达 1000 度，所以磨削时必须使用足够的 冷却液 ； 2、加工T形槽应在 铣 床上用 T形槽铣 刀加工； 3、进给量的大小影响加工工件的 表面粗糙度 和 加工效率 ，精加工时， 主要考虑对 表面粗糙度 的影响，应选 较小 进给量； 4、在铣床上可以完成 平面 、 沟槽 、 成形面 、 切断 等铣削加工； 5、车刀的刀尖就是 主切削刃 和 副切削刃 的交点 6、在数控加工程序中，T指令是 刀具 指令，G指令是准备功能 指令，M指令是 辅助指令，F指令是 进给 指令S指令是 主轴速度 指令； 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、为了提高零件的质量，设计零件时，选择零件的精度越高越好；（×） 2、切削速度就是单位时间内，工件和刀具相对移动的距离； （×） 3、车螺纹时应该用丝杆带动刀架运动； （ √ ） 4、使用冷却液是降低切削温度的有效方法； （ √ ） 5、软砂轮适宜于磨削硬材料； （ √ ） 6、卧式铣床可以铣削齿轮； （ √ ） 7、外圆加工常使用车削加工； （ √ ） 8、M00表示程序停止； （ √ ） 9、M06表示换刀； （×） 10、G01表示直线插补； （ √ ） 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 经过划线确定加工时的最后尺寸，在加工过程中应通过( b )来保证尺寸的精确度； a、划线； b、测量； c、加工； - 2、 车床上钻孔时，其主运动是( c )； a、钻头的纵向移动；b、钻头的旋转和纵向移动；c、工件的旋转运动； - 3、 平锉的加工范围( c )； a、圆孔、方孔； b、内曲面； c、平面、斜面、外曲面； - 4、 在普通铣床上铣齿轮，一般用于( b )； a、单件生产高精度齿轮； b、大批量生产低精度齿轮； c、单件生产低精度齿轮； - 5、 磨削淬火钢、高速钢时，砂轮磨料应选( b )； a、C(黑碳化硅)； b、WA(白刚玉)； c、A(棕刚玉)； - 6、 高精度小孔的最终加工为( c )； a、磨孔； b、扩孔； c、铰孔； - 7、 磨床型号M1432A中数字32表示( a )； a、工作台宽的1/10； b、磨削工件最大半径的1/10； c、工件最大磨削直径1/10； - 8、 G02是( a )指令； a、顺圆插补； b、直线插补； c、暂停； - 9、 数控加工程序的第一行是( c )； a、程序段； b、程序字； c、程序名； 10、下列三个指令中，( a )表示子程序调用； a、M98； b、M09； c、M08； 四、 问答题：(10分) 铣削的工艺特点是什么？立铣能够加工的范围是哪些？ 答题要点： 工艺特点：1.加工精度为IT10-IT7，粗糙度范围Ra6.3-1.6之间。 2.铣削可以完成平面、沟槽、成形面、切断等加工工作。 3.主运动是连续的旋转运动，铣刀是多刃刀具，加工效率较高，适用于批量生产。 立铣加工范围：平面、沟槽、成形面。 五、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(10分) 设毛坯Φ40的长棒料，采用60°车刀(刀号为T1)完成整个加工过程，图中细实线为毛坯轮廓，粗实线为零件轮廓。请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G4 X1* N030 G00 X45 Z100* N040 T1* N040 G00 X38 Z2* N050 G1 Z-4 F50* N060 G0 X45* N070 G0 Z2* N080 G0 X34* N090 G01 Z0* N100 G01 X38 Z-40* N110 G0 X45 Z100* N120 M02*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷9

材料成形工艺部分 一、 填空： (10分) 1、铸铁用的干型涂料由 石墨粉 、 粘土 与 水 组成，湿型的扑料为石墨粉 ； 2、砂型铸造的造型方法有 整模铸造 、 分模铸造 、 三箱造型 、 活块造型 、 活砂造型 等多种； 3、自由锻造的基本工序包括 镦粗 、 拔长 、 扭转 、 弯曲 、 错移 、 镦接 、 切割 等多种； 4、MEM350熔融挤压快速成形材料为 ABS塑料 ，成形温度为 246℃ ，每层成形厚度为 0.15㎜ ； - 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、真空注型可以快速制造模具和小批量生产塑料零件； （ √ ） 2、快速成形技术可以自动、快速地将设计思想或三维数字化模型 转化为具有一定结构和功能的三维实体； （ √ ） 3、线切割加工中使用皂化液作为工作液； （ √ ） 4、锻造前，加热坯料可提高塑性、降低变形抗力； （ √ ） 5、所有各种钢材锻后一律空冷； （×） 6、镦粗是增加坯料横截面减小高度的工序； （ √ ） 7、撒分型砂的目的是便于分型； （ √ ） 8、芯子造好后，必须扎通气孔； （ √ ） 9、制造毛坯时，需加工的表面应留有加工余量； （ √ ） 10、各种金属都能铸造成形； （ √ ） - 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) - 1、 手工电弧焊的电流可以由( a )直接提供； a、弧焊变压器； b、220V照明电源； c、380V工业电源； - 2、 刀具要求高硬度,耐磨损能力强，应该进行( a )； a、淬火与低温回火； b、淬火与中温回火； c、调质； - 3、 电火花成形加工中，工作液为 ( a )； a、煤油； b、机油； c、皂化液； - 4、 下列三种材料，适宜于气割的是( a )； a、低碳钢； b、高碳钢； c、铜合金； - 5、 实习车间型砂中的砂粒是( a )； a、石英砂； b、石灰石砂； c、氧化镁砂； - 6、 焊件厚度( a )要开坡口； a、大于6mm； b、大于2mm； c、大于1mm； - 7、 用CAD完成的图形，送入线切割机床前应先生成( b )文件； a、def； b、dxf； c、exf； - 8、 下列三种情况中引起气孔的原因是( a )； a、修型时刷水过多； b、型砂强度太高； c、型砂退让性不足； - 9、 下列三种原因中引起铸件裂纹的原因是( a )； a、型砂舂得太紧； b、型砂的耐火性不足； c、型砂强度太低； 10、下列三种原因中，引起铸件缩孔的原因是( a )； a、浇注温度太高； b、浇注速度太快； c、浇注温度太低； 四、 回答下列问题：(10分) - 真空注型主要有哪些方面的应用？ 可用于硅橡胶软质模具的快速翻制和注塑产品的快速注型，利用真空注型机可以经济快捷地小批量制作塑料产品，可以对各种原型（快速成型制作的原型或现有的木材、塑料、金属材质等零件）制作硅橡胶模具，并在真空注型机中快速浇注出无气泡、组织致密的塑料产品。可制作形状复杂，壁厚小至0.5-1㎜的产品，还可以方便地在硅橡胶模具中嵌插金属件 - 五、 写出下图中各部分的名称：(10分) 1、 浇口杯 8、 下箱 2、 直浇道 9、 分型面 3、 内浇道 10、 上型 4、 型腔 11、 上箱 5、 芯子 12、 通气孔 6、 芯座 13、 冒气口 7、 下型 14、 芯子通气孔 机械加工工艺部分 一、 填空： (10分) 1、目前常用于切削加工的硬质合金有两大类：一类是由 WC(碳化钨) 和 TIC（碳化钛） 组成的钨钴类，另一类是由 WC、TiC 和 Co(钴) 组成的钨钴钛类； 2、磨削平面时，其主运动是 主轴（或砂轮）的高速旋转 ，其进给运动是 砂轮的纵向移动 和 工作台（或工件）的往复运动（横向） 3、加工燕尾槽，一般应在 立式铣 床上用 燕尾槽 铣刀加工； 4、进给量的大小影响加工工件的 表面粗糙度 和 加工效率 ，精加工时， 主要考虑对 表面粗糙度 的影响，应选 较小 进给量； 5、车刀的刀尖就是 主切削刃 和 副切削刃 的交点; 6、数控机床一般由 数控装置 、 伺服系统 、 位置测量与反馈系统 、 机床主机 、 辅助控制单元 等部分组成； - 二、 判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、车削时，提高工件转速，车刀也移动加快，则进给量也加大； （ × ） 2、工件材料愈硬，应选用愈软的砂轮； （ √ ） 3、在车床上能够加工锥形面； （ √ ） 4、为了使加工的工件尺寸精确，也可以测量正在加工的工件； （ × ） 5、车端面时，切削速度是不变的； （×） 6、数控加工的特点之一是生产效率高； （ √ ） 7、磨床的工作台的行程不能调节； （ × ） 8、有色金属的高精度加工一般采用车削； （ √ ） 9、立式铣床的主轴中心线与工作台平行； （ × ） 10、拟定零件加工工艺图时，应尽量使用标准刀具； （ √ ） 三、 选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 车螺纹时用( b )带动刀架；； a、光杆； b、丝杆； c、前两者均可； - 2、 在锯弓上安装锯条时，锯齿必须向( a )； a、前； b、后； c、前两者均可； - 3、 加工工件的表面粗糙度低时，进给量应选( a )； a、较小； b、较大； c、前两者均可； - 4、 硬质合金在温度达到( b )以上时，硬度急剧下降； a、600℃； b、1000℃； c、800℃； - 5、 车刀的前角是前刀面与( a )的夹角； a、基面； b、主剖面； c、切削平面； - 6、 粗车钢件时，刀具材料应选( a )； a、YT5； b、YT30； c、YG8； - 7、 铰孔的尺寸精度一般为( c )； a、IT12～IT11； b、IT10～IT9； c、IT8～IT6； - 8、 普通车床C6132中数字32表示( a )； a、最大车削直径的1/10； b、最大车削半径的1/10； c、最大车削长度的1/10； - 9、 锯割较粗的铝棒应用( a )锯条； a、粗齿； b、细齿； c、中齿； 10、在操作机床时，不能戴( c )； a、帽子； b、眼镜； c、手套； 四、 工艺分析：(10分) 在a、b两图中，结构工艺形是否合理，如果不合理，请在原图上修改，并说明理由。 不符合钻头的形状 攻丝应留有退刀的长度 - 五、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(10分) 设毛坯Φ30的长棒料，毛坯的形状如图一，要求加工后零件的形状如图二，刀具采用主偏角为90°车刀，刀号为T1，取零件的右端面为Z轴原点，请将程序所缺的部分补上。 N010 M3 M41* N020 G4 X1* N030 G00 X35 Z100* N040 T1* N050 G0 X26 Z2* N060 G1 Z0 F50* N070 G01 X28 Z-20* N080 G0 X30 Z100* N90 M2*

中南大学机械制造工程训练（II）试卷10

材料成形工艺部分 一、 填空： (10分) 1、电火花成形加工机床使用的工作液应具有 绝缘 性能，一般采用 煤油 作为工作液； 2、手工造型的基本方法有整模造型、 分模 造型、 三箱 造型、 活块 造型、 地坑 造型、 挖砂 造型等几种； 3、热处理工艺过程由加热、 保温 和 冷却 三个步骤组成； 4、45钢的锻造温度范围为 850℃-1250℃ ； 5、自由锻造的基本工序包括 镦粗 、 拔长 、 弯曲 、 冲孔 与 扭转 等几种； 6、用Auto CAD完成的图形，送入线切割机床前应生成 d×f 文件，其理由是 便于线切割机床识别 ； 7、抗拉强度的代号是 σb ，布氏硬度的代号为 HBS（HBW） 冲击韧度的代号是 ak ； - 二、 判断正误，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) - 1、 拔模斜度的作用是便于模样从砂型中取出； （ √ ） - 2、 型砂中的粘结剂一般用粘土或膨润土； （ √ ） 3、气焊时中性焰常用于焊接低碳钢板； （ √ ） 4、芯砂的性能要求高于型砂； （ √ ） 5、锻造加热中过热的坯料可以用正火来补救； （ √ ） 6、塑性良好的材料具有良好的锻造性能； （ √ ） 7、线切割机床的控制系统每发出一个脉冲，工作台移动0.1mm； （ × ） 8、芯子的主要作用是用来获得铸件的内腔； （ √ ） 9、快速成形制造技术是一种添加法制造零件和其他三维实体的先 进制造技术； （ √ ） 10、零件淬火之后应该回火才能使用； （ √ ） - 三、 下列各题请你选择正确的答案填在括号内：(10分) 1、电焊机的空载电压是( a )； a、50～90V； b、220V； c、380V 2、刃具要求高硬度,应该进行淬火与( a )； a、低温回火； b、中温回火； c、高温回火； 3、热处理的目的是( b )； a、改变零件的形状与尺寸； b、改变组织与力学性能； c、改变前二者； 4、零件的耐磨能力低，是因为( a )； a、硬度太低； b、塑性太低； c、韧性太低； 5、焊接接头开坡口的目的是( b ) a、防止裂纹； b、使焊缝焊透； c、防止咬边 6、型砂中含水分过多，有可能使铸件产生( a )； a、气孔； b、热裂； c、缩孔； 7、减速机壳体是灰口铸铁制造的，它的毛坯生产方法是( a )； a、砂型铸造； b、金属型铸造； c、精密铸造； 8、型芯如果不烘干可使铸件产生( c )； a、缩孔； b、冷隔； c、气孔； 9、电火花线成形加工中，一般选择( b )作为工作液； a、皂化液； b煤油、； c、机油； 10、线切割机床的控制系统每发出一个脉冲，工作台移动( c )； a、0.1mm； b、0.01mm； c、0.001mm； 四、回答下列问题：(10+10＝20分) - 1、 锻件的组织性能与力学性能有何特点？举例说明锻造的应用。 答题要点： 1.锻件经过压力加工而获得，组织细密，晶粒均匀，消除了各种组织缺陷，力学性能较高， 承受冲击的能力较强，锻件的使用性能较高； 2.锻件的纤维组织有利于提高使用；通常刀具、模具和轴等重要零件都采用锻造方法生产毛 坯。 2、 <![endif]> 快速成形能够制造哪些三维实体？快速成形在现代制造技术中有何意义？ 答题要点：在一定尺寸范围内，凡是能用CAD表述的物理原型或设计思想，都可以转化成三维实体。快速成形可以自动、快速地将设计思想或物理原型转化为三维实体。对于设计制造创新具有重要意义，对于新产品研发，产品更新换代，可以缩短开发周期，降低开发成本，先期占领市场，技术经济效益非常显著。 机械加工工艺部分 一、填空： (10分) 1、磨削的尺寸精度一般可达到 IT5-IT6 表面粗糙度可达到 Ra0.8-0.2 ； 2、进给量的大小影响加工工件的 表面粗糙度 和 生产效率 ，精加工时， 主要考虑对 表面粗糙度 的影响，应选 较小 进给量； 3、车刀的刀尖就是 主切削刃 和 副切削刃 的交点； 4、按划线钻孔与钻模钻孔，在定心精度前者比后者 低 ，在投资费用上 后 者比 前 者高，在单件小批量生产时宜采用 前 者，在成批生产宜采用 后 者； 5、磨床工作台采用 液压 传动，所以其传动平稳； 6、与常规加工机床加工相比，数控机床加工的特点是 生产效率高 、 加工精度高 、 减轻工人的劳动强度 、 可以加工一些常规方法难以加工的表面 等； 7、刀具补偿分为 刀具长度 补偿和 刀具半径 补偿； 二、判断，正确者在题后括号内标记“√”，不正确者标记“×”：(10分) 1、钳工手锯条是合金工具钢制成的； （ × ） 2、磨削硬材料，应选用硬砂轮； （ × ） 3、在车床上能够加工锥形面； （ √ ） 4、为了使加工的工件尺寸精确，也可以测量正在加工的工件； （ × ） 5、在成批生产中，可采用组合铣刀同时铣削几个台阶面； （ √ ） 6、形状精度是指零件上实际要素（线或面）的形状与理想形状相符合的程度； （ √ ） 7、有色金属的高精度加工一般采用车削； （ √ ） 8、立式铣床的主轴中心线与工作台平行； （ × ） 9、拟定零件加工工艺图时，应尽量使用标准刀具； （ √ ） 10、工件原点与机床原点之间的距离叫原点偏置； （ √ ） 三、选择题，请你选择正确的答案填在题后的括号内：(10分) - 1、 车床上用顶尖安装工件时，工件的两端面须( b )； a、车螺纹； b、钻中心孔； c、车台阶面； - 2、 麻花钻有( b )个主切削刃； a、1； b、2； c、3； - 3、 加工工件的表面粗糙度低时，进给量应选( a )； a、较小； b、较大； c、前两者均可； - 4、 数控加工中，换刀代码是( a )； a、M06； b、M03； c、M30； - 5、 车刀的前角是前刀面与( a )的夹角； a、基面； b、主剖面； c、切削平面； - 6、 G01是( a )指令； a、直线插补； b、顺圆插补； c、逆圆插补； - 7、 铰孔的尺寸精度一般为( c )； a、IT12～IT11； b、IT10～IT9； c、IT8～IT6； - 8、 普通车床C6132中数字32表示( a )； - a、最大车削直径的1/10； b、最大车削半径的1/10； - c、最大车削长度的1/10； - 9、 数控加工程序中，T指令用于指定( a )； a、所选用的刀具； b、主轴的旋转速度； c、插补进给速度； 10、在操作机床时，不能戴( c )； a、帽子； b、眼镜； c、手套； 四、 简答题：(8分) - 1、 什么是车刀的主偏角？加工时如何选择？ 主切削刃与进给方向的夹角叫主偏角。车刀偏角一般在45-90度之间选取，工件的刚度好时，取小值，以提高刀具耐用度；刚度差时，取大值，以减小径向力。 2、 划线的作用是什么？ - 1. 划出加工界线作为加工工件或安装工件的依据。 - 2. 在单件和小批量生产中，借划线来检查毛坯的形状和尺寸是否合格，并合理分配各加工面的余量。 五、工艺分析：(4分) 下列结构形式是否合理？你认为不合理，请在原图上改正，并说明理由。 答：右图是修改后的图，理由：斜面上不利于钻孔 - 六、 请将以下数控车削程序所缺的部分补上：(8分) 设毛坯Φ30的钢棒料，加工如图所示的一段外圆，采用90°车刀，刀号为T1，分两次加工，每次的背吃刀量均为2.5mm，请将程序所缺的部分补上。 N010 M03 M41* N020 G4 X1* N030 G0 Z100* N040 T1* N050 G0 X25 Z2* N060 G01 Z-40 F50* N070 G0 X30 Z2* N080 G0 X20* N90 G01 Z-25* N100 G0 X25 Z100* N110 M02*